## Slide 1
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ
У БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ
Геннадій Кочетов
Дмитро Самченко
Олесь Ластівка
Дмитро Дереча
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО
КИЇВ - 2023

## Slide 2
РОЗПОДІЛ ВІДХОДІВ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
ГАЛЬВАНІЧНІ ВІДХОДИ (I-III КЛАС НЕБЕЗПЕКИ)
СТІЧНІ ВОДИ
(85 – 90 %)
ГАЗОВІ ВИКИДИ
(2 – 3 %)
ТВЕРДІ ВІДХОДИ
(5 – 10 %)
ПРОМИВНІ ВОДИ
( 70 – 75 %)
Концентрація іонів важких металів 0,05 ÷ 20 г/дм3
ВІДПРАЦЬОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗЧИНИ
(10 – 15 %)
концентрація іонів важких металів
20 ÷ 100 г/дм3 і більше
СТІЧНІ ВОДИ ПІСЛЯ
ПРОМИВАННЯ ВИРОБІВ
У ПРОТОЧНИХ ВАННАХ;
СТІЧНІ ВОДИ ПІСЛЯ
ПРОМИВАННЯ ВИРОБІВ
У НЕПРОТОЧНИХ
ВАННАХ.
ВІДПРАЦЬОВАНІ ЕЛЕКТРОЛІТИ.;
РОЗЧИНИ ЗНЯТТЯ ПОКРИТТІВ;
КИСЛІ І ЛУЖНІ ТРАВИЛЬНІ РОЗЧИНИ;
РОЗЧИНИ РЕГЕНЕРАЦІЇ
ІОНООБМІННИХ ФІЛЬТРІВ.
СТАН ПОВОДЖЕННЯ З ТОКСИЧНИМИ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ
ГАЛЬВАНІЧНИЙ ШЛАМ ПІСЛЯ МЕХАНІЧНОЇ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
концентрація іонів важких металів 0,05 ÷100 г/кг
Chart: Роки
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 78.1 | 86 | 95.1 | 95.3
2 | 147.7 | 154.8 | 155.7 | 161
3 | 56.3 | 58 | 52.7 | 56.6
#REF!
#REF!
ВІДХОДИ КИСЛОТ, ЛУГІВ ЧИ СОЛЕЙ
ШЛАМИ ТА РІДКІ ВІДХОДИ ОЧИСНИХ СПОРУД
Chart: Роки
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3
2 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 9.9
3 | 4.8 | 0.7 | 1 | 0.1
#REF!
#REF!
- динаміка утворення промислових відходів
- динаміка утилізації токсичних відходів
- обсяг видалених відходів у спеціальні місця

## Slide 3: Напрями зеленої хімії

## Slide 4
МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ РІДКИХ ВІДХОДІВ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІМПУЛЬСНА АКТИВАЦІЯ
ФЕРИТИЗАЦІЯ
ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНЕ ДИСПЕРГУВАННЯ
ТЕРМІЧНА
АКТИВАЦІЯ
МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

## Slide 5
ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ФЕРИТИЗАЦІЇ З
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ ІМПУЛЬСНОЮ
АКТИВАЦІЄЮ ПРОЦЕСУ
1 – комп’ютер; 2 – електронний блок-корпус; 3 – джерело живлення; 4 – електромагнітна котушка з стальним сердечником; 5 – ємність з оброблюваним розчином.
ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ОТРИМАННЯ
НАНОСОРБЕНТІВ МЕТОДОМ
ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ
1 – генератор; 2 – реактор; 3 – седиментаційний бак; 4- насос
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НАНОСОРБЕНТАМИ ЕЕД
2
1
3
4
5

## Slide 6
№ серії дослідів | Сила магнітного поля в робочій зоні, Тл | Концентрація іонів заліза (Feзаг.), мг/дм3 |  |  |  | 
 |  | До очистки | Після очистки | Ступінь вилучення (α), % | ГДК (вода для гальванічних виробництвах) | 
 |  |  |  |  | 1 кат. | 2 кат.
1 | 0,02 | 16600 | 1,38 | 99,9916 | 0,3 | 0,1
2 | 0,04 |  | 1,32 | 99,9920 |  | 
3 | 0,06 |  | 1,27 | 99,9924 |  | 
4 | 0,08 |  | 1,22 | 99,9926 |  | 
5 | 0,1 |  | 0,78 | 99,9953 |  | 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ІМПУЛЬСНИХ РОЗРЯДІВ ПРИ ЧАСТОТІ 1 ГЦ НА ПРОЦЕС ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЗАЛІЗА ІЗ ГАЛЬВАНІЧНИХ СТІЧНИХ ВОД

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЧИСТКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТРАВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ФЕРИТИЗАЦІЄЮ
Chart: pH
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5
1 | 34 | 18 | 8 | 4.2 | 2 | 1.3 | 0.87
2 | 13 | 9 | 5.8 | 3.1 | 1.36 | 1.18 | 1.22

1
2
Chart: Тривалість процесу феритизації, хв
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 11.5
1 | 1.2 | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.57
2 | 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.61

Chart: Вихідна концентрація С вих. Feзаг., г/дм3
| 6.6 | 16.600000000000001 | 26.6 | 36.6 | 46.6
1 | 0.26 | 0.85 | 1.6 | 2 | 2.2
2 | 0.03 | 0.78 | 2 | 2.6 | 2.8

1
2
Залишкові концентрації іонів Сзал. Fe заг. в залежності від: величини рН (а), тривалості процесу феритизації (б); вихідної концентрації іонів заліза (в); спосіб активації: електромагнітна імпульсна ( 2 ), термічна ( 1 ).
а)
б)
в)
(С вих.= 16,6 г/дм3; ԏ = 15 хв; сила магнітного поля 0,1 Тл)
(С вих.= 16,6 г/дм3; рН = 11,5 хв; сила магнітного поля 0,1 Тл)
(рН = 11,5; ԏ = 15 хв.;
сила магнітного поля 0,1 Тл)

## Slide 8
РЕЗУЛЬТАТИ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛІЗУ СОРБЕНТІВ, Отриманих методом феритизації
Дифрактограми (а) та фазовий склад (б) сорбентів, які отримані при вихідних співвідношеннях Fe2+/Ni2+ у зразках: №1 – 2/1; №2 – 4/1; №3 – 5/1.
Зразок №1
а)
Зразок №2
Зразок №3
Зразок №1
б)
Зразок №2
Зразок №3

## Slide 9
СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСОРБЕНТІВ ЕЕД
ПОРІВНЯННЯ РЕНГЕНОГРАМ ЗРАЗКІВ
ЕЕД ПОРОШКІВ МАГНЕТИТУ
ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ МАГНЕТИТА,
ОТРИМАНОГО ЕЕД СПОСОБОМ
Зразок | Густина, ρ | Розміри частинок |  |  | 
 |  | Cереднє значення | D10,3 | D50,3 | D90,3
 | г/см3 | мкм | мкм | мкм | мкм
ЕЕД сорбент | 5.347±0.015 | 9.1±2.7 | 3.6±0.6 | 6.1±1.6 | 11.8±4.9
EEД сорбент після мікрохвильового нагріву | 5.393±0.036 |  |  |  | 

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ПРОМИВНИХ СТІЧНИХ ВОД
СОРБЕНТОМ, ОТРИМАНИМ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМ ДИСПЕРГУВАННЯМ
Іони металів | Вихідна концентрація, мг/дм3 | Концентрація після очистки, мг/дм3
Алюміній Al +3 | 16,2 | <0,05
Залізо Fe+2 , Fe+3 | 55,5 | 0,5
Хром Cr+6 | 234,0 | 0,07
Мідь Cu+2 | 149,5 | 0,69
Цинк Zn+2 | 25,5 | 0,28
Кобальт Co+2 | 19,4 | 0,08
Нікель Ni+2 | 25,7 | 0,05
Кадмій Cd+2 | 78,0 | 0,43
Марганець Mn+2 | 1,9436 | 0,0006
Олово Sn+2 | 6,9 | 0,09
Свинец Pb+2 | 3,3 | <0,1

## Slide 11
ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФЕРИТИЗОВАНИХ ОСАДІВ
Установка для дослідження вилуговування важких металів
Важкі метали | Залишкова концентрація, мг/кг | ГДК у грунті, мг/кг |  |  | 
 |  | Згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 | Згідно Директиви 86/278/ЄС |  | 
 |  |  | 5 < рН < 6 | 6 < рН < 7 | рН > 7
Fезаг. | 0,86 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒
Ni2+ | 660 | 4,0 | 30 | 50 | 70
Cu2+ | 47,6 | 3,0 | 30 | 50 | 100
Zn2+ | 16,52 | 23,0 | 100 | 150 | 200
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ З ГАЛЬВАНІЧНОГО ШЛАМУ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
УМОВИ ОТРИМАННЯ ОСАДІВ:
- сумарна концентрація металів (СΣ = 10,41 г/дм3);
- співвідношення концентрацій металів (Z = 2÷6);
- рН = 8,5 ÷ 10,5;
- час перебігу процесу феритизації (ԏ = 25 хв);
- швидкість аерації (ʋ = 0,075 м3/год).

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЛУГОВУВАННЯ ІЗ ФЕРИТИЗОВАНИХ ОСАДІВ
ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ:
а ‒ Fезаг.; б ‒ Ni2+; в ‒ Cu2+; г ‒ Zn2+

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРИТИЗОВАНИХ ОСАДІВ
№ складу | Склад цементу, % за масою |  |  |  | Міцність при стиску, МПа |  | 
 | Шлак | Метасилікат | Сода кальцинована | Феритний осад | 2 доба | 7 доба | 28 доба
1 | 95 | 3 | 2 | - | 13,4 | 31,1 | 41,3
2 | 85,5 | 2,7 | 1,8 | 10 | 0,7 | 5,0 | 35,0
3 | 76 | 2,4 | 1,6 | 20 | 0,5 | 4,1 | 25,0
4 | 66,5 | 2,1 | 1,4 | 30 | ‒ | 2,0 | 12,5
СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
СКЛАД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
Рентгенограма штучного каменю на основі лужного цемента з 30 мас. % осаду
Chart: 
 | 0.7191 | 0.1761 | 0.1048
‒ (Fe,Ni,Cu,Zn)Fe2O4;
‒ СаСO3;
‒ SiO2
Мікрофотографії поверхні сколу штучного каменю цементу.
Збільшення: а) ×1000; б) ×5000 разів
а)
б)

## Slide 14
СКЛАДИ ПОРОШКОВИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ ВОДООЧИСТКИ
№ зразка | Вміст сировинних матеріалів, % |  |  |  |  |  | 
 | Crylcoat 2618-3 | НАА | TiO2 | ВаSO4 | M | POF | NZF
1 | 57 | 3 | 10 | 30 | - | - | -
2 |  |  |  | 25 | 5 | - | -
3 |  |  |  | 20 | 10 | - | -
4 |  |  |  | 15 | 15 | - | -
5 |  |  |  | 25 | - | 5 | -
6 |  |  |  | 20 | - | 10 | -
7 |  |  |  | 15 | - | 15 | -
8 |  |  |  | 25 | - | - | 5
9 |  |  |  | 20 | - | - | 10

## Slide 15
Chart: Зразок покриття
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9
витрата на загальний процес | 20 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20
МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ ДО ДІЇ ЗВОРОТНОГО УДАРУ
Chart: Зразок покриття
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9
витрата на загальний процес | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5
МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ НА ЗГИН НАВКОЛО
ЦИЛІНДРИЧНОГО СТРИЖНЯ
Chart: Зразок покриття
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9
витрата на загальний процес | 5 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 5.4
МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ НА ВИТЯГУВАННЯ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ

## Slide 16
Chart: Зразок покриття
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9
витрата на загальний процес | 8.7 | 10.3 | 8.2 | 7.9 | 10.1 | 7.9 | 3.6 | 18.2 | 17.5
СЕРЕДНЯ ШИРИНА ВІДШАРУВАННЯ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖУВАНИХ СИСТЕМ
Chart: Зразок покриття
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9
витрата на загальний процес | 6.6 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 7.2 | 4 | 1.9 | 14.6 | 14.3
СЕРЕДНЯ ШИРИНА КОРОЗІЇ МЕТАЛУ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖУВАНИХ СИСТЕМ
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ

## Slide 17
ЕКРАНУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ
Характеристика | Найменування зразків покриттів |  |  | 
 | №1 | №3 | №7 | №9
Резонансна частота F, ГГц | 8,4 |  |  | 
Добротність резонатору Qo | 1575 | 1165 | 523 | 1193
Добротність пов’язана зі зразком Qc | 1799 | 1283 | 565 | 1317
Втрати на вершині резонансної кривої IL, дБ | -31,5 | -32,4 | -39,9 | -33,2
Відношення поверхневого опору досліджуваного покриття до поверхневого опору стандартного зразка RsХ/Rs | 1 | 1,4 | 3,38 | 1,46

## Slide 18
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБОК
Отримано товарні продукти із використанням відходів водоочищення: екологічно безпечні лужні цементи і порошкові фарби, які відповідають вимогам діючих стандартів
Електромагнітна імпульсна активація феритизації з амплітудою магнітної індукції 0,1…0, 3 Тл та генеруючих частот 1 кГц більш ніж на 40% знижує енергетичні витрати технології
Експериментально підтверджено високий ступінь вилучення із стічних вод іонів важких металів (> 99 %) феритизаційними методами. Якість очищеної води дозволяє організувати систему оборотного водокористування на виробництві
Отримано магнітні нанокомпозиційні матеріали ресурсоощадними екологічними методами феритизації та електроерозійного диспергування і досліджено їх сорбційні властивості. Вони мають розміри гранул 10 - 500 нм та велику питому площу поверхні > 230 м2/г
Переробка промислових відходів, які містять важкі метали,
мінімізує ризик їх негативного впливу на довкілля та здоров'я людини,
забезпечує раціональне використання ресурсів та енергії

## Slide 19
Дякую за увагу !